**上海斯年金属材料有限公司**

|  |
| --- |
| **电话 : +86-400-663-2276 网址: www.eternal-element.cn**  **邮箱 :** [**sales@eternal-element.com**](mailto:sales@eternal-element.com) **地址 :上海市普陀区绥德路560号** |

|  |
| --- |
| ★**产品信息** |

图片包含 网站

描述已自动生成COA 编码 :

产品名称 : 氧化钇

CAS.No ：1314-36-9

分 子 式 ：Y2O3

徽标

低可信度描述已自动生成批 次 号 :

纯 度 :99.9999%

粒径 （D50） :3-6μm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 含量[ppm] | 元素 | 含量[ppm] |
| La2O3 | ≤0.05 | Fe2O3 | ≤1 |
| CeO2 | ≤0.05 | SiO2 | ≤10 |
| Pr6O11 | ≤0.05 | CaO | ≤5 |
| Nd2O3 | ≤0.05 | CuO | 未检出 |
| Sm2O3 | ≤0.05 | MgO | 未检出 |
| Eu2O3 | ≤0.05 | PbO | 未检出 |
| Gd2O3 | ≤0.05 | NaO | 未检出 |
| Tb4O7 | ≤0.05 | NiO | 未检出 |
| Dy2O3 | ≤0.05 | P | ≤5 |
| Ho2O3 | ≤0.05 | S | ≤20 |
| Er2O3 | ≤0.05 | Cl | ≤30 |
| Tm2O3 | ≤0.05 | REO | ＞99.8% |
| Yb2O3 | ≤0.05 | LOI | ＜0.5% |
| Lu2O3 | ≤0.05 |  |  |
| Y2O3 | 99.9999% |  |  |

**★元素杂质含量**

此分析单只针对购买我司产品的客户所对应合同的批次号所使用，并不代表我司所有产品同规格下产品品质。具体指标要求可向我方销售人员确认！

|  |
| --- |
| “感谢您长期以来对我司的关照与支持” |
| ⓒ 2022上海斯年金属材料有限公司版权所有 |